## Slide 1
TEM
0.5 μm
Octane
1.00 μm
Heptane
Hexane
Pentane
SEM
200 nm

## Slide 2
Octane
2.00 μm
Heptane
Hexane
Pentane
TEM
SEM
0.5 μm

## Slide 3
1.00 μm
200 nm
Octane
Heptane
Hexane
Pentane
TEM
SEM

## Slide 4
1.00 μm
Octane
Heptane
Hexane
Pentane
TEM
SEM
0.5 μm

## Slide 5
Octane
Heptane
Hexane
0.5 μm
Pentane
TEM
SEM
2.00 μm

## Slide 6
TMC
Blank
Hexane
TMC
Blank
Heptane
TMC
Blank
Octane
TMC
Blank
Pentane
0

## Slide 7
C
D
Organic solvent
with/without TMC
Gas bag
Water column
Aqueous MPD solution
A
B
Below detection

## Slide 8
A
B

## Slide 9
Membranes | O/N ratio | Cross-linking degree (%) | Membranes | O/N ratio | Cross-linking degree (%)
PAfi-pentane | 0.85 ± 0.03 | 124 ± 5 | TFC-pentane | 1.60 ± 0.09 | 31 ± 8
PAfi-hexane | 1.04 ± 0.01 | 94 ± 1 | TFC-hexane | 1.66 ± 0.08 | 26 ± 7
PAfi-heptane | 0.80 ± 0.04 | 133 ± 7 | TFC-heptane | 1.37 ± 0.07 | 54 ± 8
PAfi-octane | 0.68 ± 0.04 | 157 ± 8 | TFC-octane | 1.49 ± 0.06 | 41 ± 6
Membranes | O/N ratio | Membranes | O/N ratio
TFC-octane | 1.49 ± 0.06 | PAfi-octane | 0.68 ± 0.04
TFC-heptane | 1.37 ± 0.07 | PAfi-heptane | 0.80 ± 0.04
TFC-hexane | 1.66 ± 0.08 | PAfi-hexane | 1.04 ± 0.01
TFC-pentane | 1.60 ± 0.09 | PAfi-pentane | 0.85 ± 0.03
A
B
C

## Slide 10
TEM
0.5 μm
1.00 μm
SEM
TFC-hexane
TFC-pentane
TFC-heptane
TFC-octane
200 nm

## Slide 11
PAfi-pentane
PAfi-heptane
1.00 μm
TEM
SEM
PAfi-hexane
0.5 μm
PAfi-octane

## Slide 12
TFC-pentane
TFC-hexane
TFC-heptane
TFC-octane
TEM
Intrinsic thickness
200 nm
69 nm
15 nm
25 nm
9 nm
27 nm
22 nm
13 nm
41 nm
32 nm
22 nm
9 nm
15 nm
18 nm
65 nm
19 nm
26 nm
15 nm
9 nm
7 nm
36 nm
TEM
Apparent thickness
200 nm
125 nm
140 nm
196 nm
334 nm

## Slide 13
Cut
Polyamide
void
Cross section
shown in TEM
Visualized thickness
Visualized thickness

## Slide 14
0.5 μm
200 nm
1.00 μm
TFC-pentane-v
TFC-octane-v
SEM
TEM

## Slide 15
1.00 μm
TFC-hexane-2
TFC-hexane
SEM
TEM
200 nm