|  |
| --- |
| TemplateImage |
| Quant Results for Fresh SCS-Ce0.9Zr0.1O2/2.5Pt-2.5Ru (NaBH4 Red.) |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Element | Line Type | k Factor | Wt% | Wt% Sigma | Atomic % | | O | K series | 2.001 | 9.20 | 0.07 | 45.90 | | Si | K series | 1.000 | 0.16 | 0.02 | 0.44 | | Co | K series | 1.211 | 0.39 | 0.02 | 0.53 | | Zr | K series | 3.577 | 6.64 | 0.09 | 5.81 | | Ru | L series | 1.806 | 1.49 | 0.06 | 1.17 | | Ce | L series | 2.049 | 78.15 | 0.13 | 44.52 | | Pt | L series | 2.373 | 3.97 | 0.09 | 1.63 | | Total: |  |  | 100.00 |  | 100.00 | |